"ПС-5.1" Пост переносной пропан, 5литров

[image: image1.jpg]



Переносной газопламенный пост "ПС-5.1" предназначен для резки и сварки труб, листов, а также различных профилей из низколегированных сталей при проведении сантехнических, ремонтных и строительных работ.

Пост изготавливается для климатического исполнения УХЛ категории 1 по ГОСТ 15150, для работы при температуре окружающей среды от -25 град. С дл +45 град. С.

	Технические характеристики:

	Длина реза низкоуглеродистой стали, м (при полных баллонах), при толщине:

15 мм, не менее

3 мм, не менее
	 

4

15

	Время непрерывной работы, при резке мундштуком, мин:

№0 (толщина реза 3-8 мм), не менее

№1 (толщина реза 7-15), не менее
	 

22

12

	Ёмкость баллона, л:

кислорода

пропана
	 

5

5

	Давление газов в полностью заправленных баллонах, МПа (кгс/см кв.), при t = 20 ± 5 град. С:

кислород 

пропан
	 

15 (150)

1,6 (16)

	Рабочее давление на входе в резак, МПа (кгс/см кв.)

кислорода, с мундштуком №0

кислорода, с мундштуком №1

пропана
	 

0,25 (2,5)

0,35 (3,5)

0,02-0,15 (0,2-1,5)

	Габаритные размеры поста, не более, мм (ДхШхВ)
	460х300х600

	Масса поста, не более, кг
	20


ets-ural.ru/catalog/105/3/
www.ptk-tehgaz.ru/products.php?emc=2&id=8
